塑料的「HDT」？

「热变形温度」(Heat deflection temperature, HDT)显示塑胶材料在高温且受压力下，能否保持不变的外形，一般以热变形温度来表示塑胶的短期耐热性。若考虑安全系数，短期使用之最高温度应保持低於热变形温度10℃左右，以确保不致因温度而使材料变形。最常用的热变形测定法为ASTM D648试验法（在一标准试片的中心，例如：127×13×3mm，置放455kPa或1820kPa负载、以2℃/min条件升温直到变形量为0.25mm时的温度。）对非结晶塑料，HDT比Tg小10~20℃；对结晶塑料，HDT则接近於Tm。通常加入纤维补强后，塑料的HDT会上升，因为纤维补强可以大幅提升塑料的机械强度，以致在升温的耐挠曲测试时，会呈现HDT急剧升高的现象。以下列举几项常用塑胶原料之收缩率比较。 塑料名称; HDT1820kPa(℃); 塑料名称; HDT1820kPa(℃). 结晶性; 非结晶性. 聚乙烯(Polyethylene, PE); 29~126; 硬质PVC; 54~79. 聚丙烯(Polypropylene, PP); 40~152; 聚苯乙烯(Polystyrene, PS); 63~112. PBT; 60~65; ABS; 66~107. PET; 80~100; 压克力(Acrylic Resin, PMMA); 68~99. 尼龙6PA-6; 63~80; PPO; 100~128. Homopolymer POM; 125~136; 聚碳酸酯(Polycarbonate, PC); 39~148. Copolymer POM; 110; H-PVC; 54~74. PI; 315~360; PSF; 175. HDPE; 43~49; PAR; 175. MDPE; 32~41; PES; 205. 尼龙6, 6PA-6, 6; 62~261; GPPS; 96. HDPE; 43; HIPS; 96. LDPE; 32; PS+20~30%GF; 103. 尼龙6-10PA-6-10; 57; AS; 88~104. 尼龙6-12PA-6-12; 60; Poly (vinyl chloride); 60~76. 尼龙11PA-11; 55; Polysulfone; 146~273. 尼龙12PA-12; 55.